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1. [bookmark: s2]Обсяг документа
Цей документ є ескізним проєктом металевого корпуса-аналога паркувального термінала класу SKIDATA Credit.Cash / Easy.Cash. Документ призначений для подачі виробнику металоконструкцій для отримання комерційної пропозиції (котирування) з точністю ±15%.

Що входить
· Загальні вимоги до виробу
· Основні габарити та 4 проекції (розмірні ескізи)
· Специфікація 6 деталей (BOM)
· Матриця технологічних отворів (9 позицій)
· Вимоги до розгорток, радіусів, допусків
· Технологічна специфікація для котирування

Що НЕ входить (виконується конструктором виробника або окремо)
· CAD-файли STEP (3D-модель)
· DXF-розгортки для лазера (генеруються з 3D параметричної моделі)
· Точні карти згину під конкретний верстат виробника
· PDF-креслення окремих деталей (тільки загальні)Призначення документа: отримання попереднього котирування від 4–6 українських виробників металоконструкцій та порівняння комерційних пропозицій.


[bookmark: s3]Дизайн-рішення: тумба D-подібного перерізу (округлений фронт R=180 мм, пряма тильна частина) — аналогічно оригінальному SKIDATA на фото.

	Параметр
	Значення

	Тип
	Вулична стійка-термінал, вертикальна тумба

	Габарити (Ш×В×Г)
	400 × 1400 × 450 мм

	Висота до центру дисплея
	1200 мм (доступ з вікна легкового авто)

	Матеріал (основний)
	Сталь х/к DC01 (EN 10130) товщ. 2 мм

	Матеріал (несучий каркас)
	Сталь х/к DC01 товщ. 3 мм

	Матеріал (цоколь)
	Сталь г/к S235JR товщ. 3 мм або оцинкована DX51D+Z275

	Покриття
	Порошкова фарба RAL 7040 (світло-сірий), екстер'єрна

	Клас захисту
	IP54 (вище ніж SKIDATA IP43)

	Стійкість
	Клас IK08 (антивандальний)

	Робоча температура
	−30°C … +50°C

	Загальна маса (оцінка)
	42–48 кг (корпус без електроніки)

	Монтаж
	Анкерне кріплення до бетону, 4×M12

	Кабельні вводи
	3× гермовводи М20/М25 знизу


2. Загальні вимоги до виробу
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3. Основні проекції (розмірні ескізи)Увага: це ескізи в масштабі та пропорціях, а не CAD-креслення. Цифри — керівні. При виготовленні конструктор виробника готує повну 3D-модель та робочі креслення.






[image: ]

Загальний вигляд та проекції термінала TRM-EXIT-01 (референсний рендер)
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3.1. [bookmark: s3-1]Фронтальна проекція (вид спереду)^^ анкери M12 ^^

Загальна висота: 1400 мм
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3.2. [bookmark: s3-2]Права бічна проекція (вид справа)+
+
|
анкери M12 кабельний ввід (M20 – знизу)
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3.3. [bookmark: s3-3]Задня проекція (вид ззаду)+-------------------+	v вводи


	<
+
	400
	>
+
	
^
	

	|
|
	|||||||||||||||
|||||||||||||||
	|
|
	|
|
	
вентиляційні

	|
|
|
|
	|||||||||||||||


[O ==== O]
	|
|
|
|
	|
|
|
|
	жалюзі
(з москітною сіткою)

	|
|
	|	|
|	|
	|
|
	|
|
	
СЕРВІСНІ

	|
	| SERVICE|
	|
	|
	ДВЕРЦАТА

	|
	| DOOR	|
	|
	|
	з 2х замками

	|
|
|
	|	|
| 600mm |
|	|
	|
|
|
	|
|
|
	(антиванд.)

1400

	|
|
|
	|	|
[O ==== O]
	|
|
|
	|
|
|
	

	|
	
	|
	|
	

	|
|
+
|
|
	↯ ⏚ заземлення|
|
+
(o)	(o)	(o) | M20	M25	M20 |
	|
|
|
|
|
	



Кабельні




3.4. [bookmark: s4][bookmark: s3-4]Вид зверху (план)<
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4. [bookmark: s5]Декомпозиція на деталі (BOM)

	
#
	
Назва деталі
	
Призначення
	
Матеріал
	
Товщ.
	Орієнт. маса
	
Кільк.

	1
	Зовнішній кожух (ел. 1)
	Лицьова округлена оболонка, гнута U-подібно
	Сталь DC01
	2,0 мм
	~14 кг
	1

	2
	Внутрішній несучий каркас
	Складаний зварений скелет, є базою для всіх єлементів
	Сталь DC01
	3,0 мм
	~12 кг
	1

	3
	Сервісні дверцята (тил)
	Доступ до електроніки з тильного боку
	Сталь DC01
	2,0 мм
	~5 кг
	1

	4
	Монтажна плита (Chassis Plate)
	Внутрішня плита для монтажу електроніки, на DIN-рейках
	Сталь DC01
	2,0 мм
	~4 кг
	1

	5
	Верхня кришка
	Захист від дощу, є каркасом для камери QR
	Сталь DC01
	2,0 мм
	~2 кг
	1

	6
	Нижній цоколь
	Опора та анкерне кріплення до бетону
	Сталь S235JR
	3,0 мм
	~6 кг
	1

	Разом:
	~43 кг
	6


Складні частини (кріпак)
· Замки антивандальні — 2 шт. (на сервісні дверцята)
· Петлі приховані — 2 шт.
· Кабельні гермовводи M20/M25 — 3 шт.
· Заклепки глухі M5/M6 — бл. 40 шт.
· Анкери хімічні M12×150 — 4 шт.
· Ущільнювач EPDM — бл. 4 м
· DIN-рейка 35 мм — бл. 400 мм

Координатна система: (0,0) — лівий нижній кут лицьової панелі; X — вправо, Y — вгору. Все в мм.




[bookmark: s6]
	
#
	
Отвір
	
Форма
	Розмір (Ш×В)
	
Центр (X, Y)
	
Деталь
	
Примітка

	1
	Дисплей 7"
	Прямокутний
	154 × 86
	(200, 1200)
	Кожух
	Rкута = 3 мм

	2
	QR-сканер / камера
	Прямокутний
	80 × 60
	(200, 1300)
	Кожух
	Позаду — захисне скло 4 мм

	3
	NFC-зона
	Без вирізу
	–
	(200, 1050)
	Кожух
	Лише піктограма (тамподрук)

	4
	Принтер (щілина чека)
	Прямокутний
	100 × 15
	(200, 600)
	Кожух
	Козирок-капелюшок вгорі

	5
	Клавіатура 12 клавіш
	12× отворів
⌀
	⌀ 18
	матриця 4×3,
крок 25
	Кожух
	Лів. кут матриці (150, 850)

	6
	Intercom-кнопка
	Круглий
	⌀ 22
	(200, 800)
	Кожух
	Антивандальна IP67

	7
	Мікрофон
	Круглий
	⌀ 4
	(240, 800)
	Кожух
	Крупна стільна сітка зад

	8
	Динамік (гратка)
	5×5 отв. ⌀
	⌀ 3, крок 6
	центр (200,
700)
	Кожух
	25 отворів в сітці 30×30 мм

	9
	Сервісні замки
	Круглий
	⌀ 20
	тил. панель (100, 1100) та
(300, 1100)
	Дверцята
	Антивандальний замок

	10
	Кабельні вводи
	Круглий
	⌀ 25 (М25),
⌀ 20 (М20)
	цоколь, знизу
	Цоколь
	2×М20 + 1×М25

	11
	Вентиляційні жалюзі
	Овали 3×20
	бл. 30 шт.
	верх тильної (150, 1250)
	Дверцята
	З внутр. москітною сіткою

	12
	Отвори під анкери
	Круглий
	⌀ 14
	4× по кутах цоколя
	Цоколь
	Під анкер M12


5. Матриця технологічних отворів
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6.1. [bookmark: s7][bookmark: s6-1]Мінімальні радіуси внутрішнього згину (DIN 6935)

	Товщина сталі
	Мін. Rвн для DC01
	Мін. Rвн для S235JR

	2,0 мм
	2,0 мм (=1×t)
	2,5 мм

	3,0 мм
	3,0 мм (=1×t)
	4,0 мм



6.2. [bookmark: s6-2]Коефіцієнт K (bend allowance)
· Для DC01, 2 мм, Rвн = 2 мм — K = 0,42
· Для DC01, 3 мм, Rвн = 3 мм — K = 0,44
· Конкретне значення визначає CAM виробника під конкретну V-матрицю.

6.3. [bookmark: s6-3]Допуски
· Загальні лінійні: ISO 2768-mK (середній клас)
· Кутові допуски: ±0,5°
· Шорсткість (отвори дисплея, QR): Ra 3,2 мкм
· Кромки видимі: заокруглення R ≥ 1 мм або фаска 0,5×45°

6.4. [bookmark: s6-4]Зварювання
· Тип: MIG/MAG (вуглекисла газова) — основне з'єднання каркаса
· Точкове зварювання: для кріплення кожуха до каркаса, крок 40 мм
· Сумарна довжина швів (оцінка): ≈ 3,2 м суцільних + ≈ 60 точок
· Наступна обробка: зачищення, знежирення, ґрунтування
6. Вимоги до розгорток, згинів та допусків
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	Параметр	Од.	Оцінка	Примітки

	Загальна маса виробу
	кг
	42–48
	Без електроніки

	Площа листа 2 мм (розгортка)
	м²
	≈ 1,60
	Кожух+дверцята+кришка+монт. плита

	Площа листа 3 мм (розгортка)
	м²
	≈ 0,75
	Каркас + цоколь

	Сумарна маса металу (розгортка)
	кг
	≈ 25 + 18 = 43
	2мм×15,7 + 3мм×23,55

	Кількість гнуттів
	шт
	≈ 22
	На всі 6 деталей

	Кількість вирізів лазером
	отв.
	≈ 90
	З урахуванням клавіатури та динаміка

	Довжина різу лазером (2 мм)
	пог. м
	≈ 18
	Зовнішні контури + отвори

	Довжина різу лазером (3 мм)
	пог. м
	≈ 8
	Каркас + цоколь

	Довжина зварних швів (суцільних)
	пог. м
	≈ 3,2
	Основна маса — каркас

	Точкове зварювання
	точок
	≈ 60
	Кріплення кожуха

	Площа порошкового фарбування
	м²
	≈ 3,5
	Зовнішні + внутрішні поверхні

	Кількість деталей (BOM)
	шт
	6
	Базовий комплект



[bookmark: s8]Формула маси (для перевірки)
Маса = Площа × Товщина × 7,85 кг/дм³

· Лист 2 мм: 15,7 кг/м²
· Лист 3 мм: 23,55 кг/м²
7. Технологічна специфікація (для котирування)
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8. Джерела референсних даних

· SKIDATA Easy.Cash — технічна специфікація (габарити 700×1045×455 мм, висота з п'єдесталом 1769 мм): consolidatedparking.com
· SKIDATA Credit.Cash — технічна специфікація (340×1045×455 мм, IP43, −25°C…+50°C, сталь
+ порошкове фарбування): dgpark.pl
· Питома маса листової сталі (7,85 кг/дм³; 2мм = 15,7 кг/м²; 3мм = 23,55 кг/м²):
metinvest-smc.com
· Сталь DC01 (EN 10130), DX51D+Z (EN 10346): metinvestholding.com



—  К І Н Е Ц Ь  Д О К У М Е Н Т А  —
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