Все дорожки выполнить с уклоном 1 см на 1 мп.

Песок или щебень с отсевом проливаем и потом трамбуем слоями по 6-7 см.

**№1. Клинкер.брущатка (КБ) на клей**. (Площ.под машину)

Бет.площадка уже залита. Затираем швы затиркой. Пример затирки и работы с ней: <https://www.youtube.com/watch?v=Uu52hAej7X4>

**№2. КБ на гарцовку поверх щебня, с выборкой корыта 20-25 см**. (верхний уровень)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слой** | **Толщина** | **Трамбуем** |
| КБ, Затираем швы затиркой | 6 см |  |
| Мокрая гарцовка | 3-4 см | - |
| Щебень с отсевом | 20 см. | 6 р |
| Геотекстиль | - | - |
| Уплотняем нижний грунт | - | 2 р |

**№3. КБ на песок+щебень, с выборкой корыта 35см** - 15м2. (нижн. уровень)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слой** | **Толщина** | **Трамбуем** |
| КБ, Затираем швы затиркой | 6 см. |  |
| Мокрая гарцовка | 3-4 см. | - |
| Щебень с отсевом | 15 см. | 4 р |
| Песок  | 15 см. |  |
| Геотекстиль | - | - |
| Уплотняем нижний грунт | - | 2 р |

**№4. КБ с бет.плитой поверх щебня, с выборкой корыта** 40см. -35м2 (нижняя площадка)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слой** | **Толщина** | **Трамбуем** |
| КБ, Затираем швы затиркой | 6 см | 2р |
| Песок | 3 см | 2р |
| Бетонная плита с армировкой ф10 ячейка 15\*15 | 15 см | - |
| Щебень с отсевом | 15 см. | 4 р |
| Песок  | 10 см | 2 р |
| Геотекстиль | - | - |
| Уплотняем нижний грунт | - | 2 р |